| 项目 | 技术参数 | 项目 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 型号： | FXDS610-GT | 组装方式： | 单台 |
| 进料体方式： | 螺旋线进料体 | 锥体： | 复合锥角 |
| 数量： | 2台 | 单台处理能力： | 320m3/h |
| 材质： | 碳钢内衬高铝陶瓷 | 运行压力： | 0.15-0.2MPa |
| 分级粒度： | 0.15mm | 运行方式： | 连续或间歇 |

旋流器技术参数